上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0193B全自动润滑油氧化安定性测定器

（双弹体金属浴旋转氧弹法）

本仪器是按照美国材料与试验协会（ASTM） D2272-2009《润滑油氧化安定性测定法》标准中的方法B设计制造的, 适用于在150℃或140℃两档温度下测定标准所规定的油品的氧化安定性。本仪器也可作为中华人民共和国行业标准SH/T 0193《润滑油氧化安定性测定法（旋转氧弹法）》的辅助试验方法，测定具有相同组成的（基础油和添加剂）新的和使用中汽轮机油的氧化安定性，也可以用来评定含有2，6-二叔丁基对甲酚的新矿物绝缘油，作为其氧化安定性的快速评定方法。

一、主要技术特点

1、整机一体化设计，集成度高，带触摸屏，无需外接电脑，也无需鼠标键盘。

2、金属浴设计，消除了对操作者的油烟危害和环境污染，也简化了操作。

3、双孔设计，可以同时测试两个不同样品，更方便用户做平行样试验。

4、改氧弹旋转为试瓶旋转，特殊设计的旋转机构可以保证试瓶在弹筒里以（100±1）转/分钟的速度平稳、静音旋转。

5、采用内置工控机，全自动模式工作，10.1寸的触摸屏，全中文界面简单清晰，试验部分和控制部分合二为一，台式结构，外形美观，操作方便。

6、采用风冷系统缩短连续试验的时间间隔。

7、系统自带减压系统，能方便地调整气源压力到所需值，方便充放氧的操作。

8、采用精密压力传感器检测弹筒内部压力，测试数据稳定可靠；采用高精度温度传感器，自动检测控制金属浴温度。

9、软件设计自动化程度高，充分考虑了使用者的操作习惯及标准要求，可以自动完成一系列操作，适当的时候界面均会弹出提示文字，指导用户进行下一步的正确操作，避免错误。

二、主要技术指标及参数

1、试验浴控温点：       140℃、150℃。

2、控温精度：           ±0.1℃。

3、压力测量范围：	   （0～1.6）MPa。

4、压力测量精度：       ±2‰。

5、工作方式：           双孔金属浴，两试样同时测试或单试样测试。

6、旋转机构转速：		（100±5）r/min。

7、氧弹与水平面夹角：	30°。

8、工作电源：			AC（220±10%）V、50Hz。

9、整机功率：		    <1500W。

10、环境温度：          -10℃ ～40℃。

11、相对湿度：          ≤85％。

12、外形尺寸：			370 mm（W）×500mm（L）×540mm（H）。

13、仪器净重：          约25kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com