上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0324型 润滑脂钢网分油试验器

本仪器是按照中华人民共和国行业标准SH/T 0324《润滑脂钢网分油测定法（静态法）》规定的要求设计制造的，适用于测定润滑脂在提高温度下的分油倾向。

本仪器的试验方法是：将10g试样装在一金属丝钢网中，在静止状态下100℃±1℃，经30h后，测定经过钢网流出油的质量百分比。

一、主要技术指标和参数

1、不锈钢丝网：             60目（55696孔/dm2，丝的直径约0.19㎜，孔隙约0.28㎜），带有金属丝提梁，。

2、烧杯：                  高型，无嘴，200ml。

3、杯盖：                  与杯紧密结合，在盖底中心处有一个挂钩。

用最简单的设施，实现润滑脂在提高温度下分油倾向的测试。

二、仪器成套

1、不锈钢丝网：            1只

2、烧杯（高型,无嘴,200ml）：1只

3、杯盖（带挂钩）：         1个

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com